| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДФ-1. Восстановление фундаментной балки в осях Д-Д/2: | м2 | 1 | ТО-02-2023, л. 61 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м. п. | 8 |  |  |
|  |  | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» и восстановление балки ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1 |  |  |
|  |  | ДК-1, ДК-2, ДК-3. Восстановление железобетонных колонн: | м2 | 40 | ТО-02-2023, л. 62 Приложение 2, л. 15 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м. п. | 115,3 |  |  |
|  |  | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 40 |  |  |
|  |  | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 30 |  |  |
|  |  | ДС-5. Восстановление торцевых кирпичных стен фонарей по осям 22 и 25: | м2 | 1600 | ТО-02-2023, л. 63 Приложение 2, л. 15 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 906,6 |  |  |
|  |  | - Инъецирование трещин раствором нормальной прочности 12 МПа «Resmix IL-F» (или аналог) | м3 | 3,5 |  |  |
|  |  | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 328,4 |  |  |
|  |  | ДС-1. Восстановление арматуры перемычек над оконными проемами: | м2 | 5 | ТО-02-2023, л. 64 Приложение 2, л. 15 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии механическим способом | м2 | 5 |  |  |
|  |  | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 5 |  |  |
|  |  | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 3,5 |  |  |
|  |  | ДС-2, ДС-3, ДС-4. Восстановление поврежденных участков кирпичной кладки стен по оси 22: | м2 | 50 | ТО-02-2023, л. 65 Приложение 2, л. 15 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 41,8 |  |  |
|  |  | - Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки | м2 | 50 |  |  |
|  |  | - Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100 | м2 | 50 |  |  |
|  |  | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 28,51 |  |  |
|  |  | ДС-6. Восстановление поврежденных участков кладки: | м2 | 0,2 | ТО-02-2023, л. 65 Приложение 2, л. 15 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Удаление разрушенных элементов кирпичной кладки, расчистка швов | м2 | 0,2 |  |  |
|  |  | - Обеспыливание и увлажнение кирпичной кладки | м2 | 0,2 |  |  |
|  |  | - Заполнение швов раствором полимерцементным марки М100 | м2 | 0,2 |  |  |
|  |  | - Восстановление повреждённых элементов кладки керамическим полнотелым кирпичом | м2 | 0,2 |  |  |
|  |  | ДП-1. Восстановление стропильных ферм, ферм фонаря, прогонов: | м2 | 3000 | ТО-02-2023, л. 66 Приложение 2, л. 13 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Очистка металлических конструкций и арматуры от коррозии механическим способом | м2 | 3000 |  |  |
|  |  | - Покрытие антикоррозийным составом цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) | м2 | 3000 |  |  |
|  |  | ДБ-1. Восстановление подкрановых балок | м2 | 1,2 | ТО-02-2023, л. 68 Приложение 2, л. 15 | Расчёт выполнен по данным технического обследования на основе визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием объекта. |
|  |  | - Зачистка оголенной арматуры от продуктов коррозии | м. п. | 2 |  |  |
|  |  | - Покрытие повреждённых участков арматуры цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой «ЦИНОТАН» (или аналог) и восстановление бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1,2 |  |  |
|  |  | - Восстановление повреждённых участков бетона ремонтным составом «Рунит Ремонт бетона и камня (М500)» (или аналог) | м2 | 1,2 |  |  |