	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	1
	Приямок 
	Размеры:
длина: 2400 мм
ширина: 1200 мм
глубина: 150 мм
	[image: ]
	 
	Со слов начальника цеха назначение неизвестно

	2
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 16000 мм
ширина: 10…40 мм
глубина: 10…35 мм
	 [image: ]
	[image: ] 
	 

	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	3
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 10…50 мм
глубина: 10…35 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	4
	Трещина деформационного шва, сколы углов
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 10…20 мм
глубина: 10…130 мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	5
	Трещина в стяжке
	Размеры:
длина: 4000 мм
ширина: 2…3 мм
глубина: 5 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	6
	Трещина в стяжке
	Размеры:
длина: 3000 мм
ширина: 2…3 мм
глубина: 5 мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	7
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 10…40 мм
глубина: 10…150 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	8
	Трещина деформационного шва, сколы углов
	Размеры:
длина: 16000 мм
ширина: 10…30 мм
глубина: 10…150 мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	9
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 5…15 мм
глубина: 10…50 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	10
	Трещина в стяжке, в форме паутины
	Размеры:
длина: 8000 мм
ширина: 2000…3000 мм
глубина: неизвестно
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	11
	Шпильки
	кол-во: 12шт. диаметр: Ø20мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	12
	Шпильки
	кол-во: 14шт. диаметр: Ø20мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	13
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 10…30 мм
глубина: 10…60 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	14
	Шпильки
	кол-во: 20шт. диаметр: Ø20мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	15
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 10…40 мм
глубина: 10…30 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	16
	Металлические штыри
	кол-во: 3шт. диаметр: Ø20мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	17
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 11000 мм
ширина: 10…50 мм
глубина: 10…90 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	18
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 18000 мм
ширина: 10…40 мм
глубина: 10…60 мм
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	19
	Шурф
	кол-во: 1шт. диаметр: Ø20 мм
глубина: 70 мм
	[image: ]
	[image: ]
	

	20
	Трещина в стяжке
	Размеры:
длина: 1500 мм
ширина: 1…2 мм
глубина: неизвестно
	[image: ]
	[image: ]
	



	№ п/п
	Описание деффекта
	Характеристика деффекта
	Фото деффекта
	Примечания

	21
	Арматура
	кол-во: 5шт. диаметр: Ø12 мм

	[image: ]
	
	

	22
	Трещина деформационного шва
	Размеры:
длина: 18000 мм
ширина: 10…40 мм
глубина: 10…60 мм
	[image: ]
	[image: ]
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