ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-22СОО/С17 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | 1, (20) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | 108 |
| 7. | Толщина, мм | 5,0 |
| 8. | Тип шва | СШ |
| 9. | Тип соединения | С |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | Н45 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 20/108 x 5,0/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 3-4 |
|  |  |  | Высота, мм | 3 |
|  |  |  | Длина, мм | 30-40 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | постоян., обратн. | 60 - 80 | 21 - 22 |
| 2 | 2,5 | постоян., обратн. | 70 - 90 | 21 - 22 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Радиографический | 100 % | ГОСТ 7512-82 | ГОСТ 23118-2012 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 табл 10; СП 70.13330.2012 п.10.4. |
| Растяжение | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Статический изгиб | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 18661-73 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-32СОО/С17 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | 1, (20) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | 159 |
| 7. | Толщина, мм | 6,0 |
| 8. | Тип шва | СШ |
| 9. | Тип соединения | С |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | Н45 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 20/159x 6,0/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 3-4 |
|  |  |  | Высота, мм | 3-4 |
|  |  |  | Длина, мм | 30-40 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | постоян., обратн. | 60 - 80 | 21 - 22 |
| 2 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Радиографический | 100 % | ГОСТ 7512-82 | ГОСТ 23118-2012 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 табл 10; СП 70.13330.2012 п.10.4. |
| Растяжение | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Статический изгиб | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 18661-73 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-03СОО/С17 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | 09Г2C |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | плоские детали |
| 7. | Толщина, мм | 16,0 |
| 8. | Тип шва | СШ |
| 9. | Тип соединения | С |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | П1 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 09Г2С/Л16/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 2-3 |
|  |  |  | Высота, мм | 5-6 |
|  |  |  | Длина, мм | 20-30 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | постоян., обратн. | 80 - 100 | 21 - 22 |
| 2,3,4,5 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Ультразвуковой | 100 % | ГОСТ Р 55724-2013 | ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9 |
| Растяжение | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Статический изгиб | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Ударный изгиб | 3 образца. KCU, При T +20 °C, не менее 29 Дж/см2 | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 10.1 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-02УОО/Т1 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | (09Г2С+09Г2С) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | плоские детали |
| 7. | Толщина, мм | 8,0+8,0 |
| 8. | Тип шва | УШ |
| 9. | Тип соединения | Т |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | б/р |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | П2 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 09Г2С/Л8+Л8/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 2-3 |
|  |  |  | Высота, мм | 3-4 |
|  |  |  | Длина, мм | 20-30 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | постоян., обратн. | 80 - 100 | 21 - 22 |
| 2 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Металлография | 2 образца | ГОСТ 10243-75 | СП 70.13330.2012 п.10.4.17 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 18661-73 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-02УОО/Т6 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | (09Г2С+09Г2С) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | плоские детали |
| 7. | Толщина, мм | 8,0+8,0 |
| 8. | Тип шва | УШ |
| 9. | Тип соединения | Т |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | П2 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 09Г2С/Л8+Л8/Т6/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 2-3 |
|  |  |  | Высота, мм | 3-4 |
|  |  |  | Длина, мм | 20-30 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | постоян., обратн. | 80 - 100 | 21 - 22 |
| 2,3 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Ультразвуковой | 100 % | ГОСТ Р 55724-2013 | ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9 |
| Металлография | 2 образца | ГОСТ 10243-75 | СП 70.13330.2012 п.10.4.17 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 18661-73 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-03УОО/Т1 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | (09Г2С+09Г2С) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | плоские детали |
| 7. | Толщина, мм | 16,0+16,0 |
| 8. | Тип шва | УШ |
| 9. | Тип соединения | Т |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | б/р |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | П2 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 09Г2С/Л16+Л16/Т1/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 2-3 |
|  |  |  | Высота, мм | 5-6 |
|  |  |  | Длина, мм | 20-30 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | постоян., обратн. | 80 - 100 | 21 - 22 |
| 2,3 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Металлография | 2 образца | ГОСТ 10243-75 | СП 70.13330.2012 п.10.4.17 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 18661-73 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-03УОО/Т6 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | (09Г2С+09Г2С) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | плоские детали |
| 7. | Толщина, мм | 16,0+16,0 |
| 8. | Тип шва | УШ |
| 9. | Тип соединения | Т |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | П2 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 09Г2С/Л16+Л16/Т6/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 2-3 |
|  |  |  | Высота, мм | 5-6 |
|  |  |  | Длина, мм | 20-30 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 | постоян., обратн. | 80 - 100 | 21 - 22 |
| 2 ,3,4,5 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Ультразвуковой | 100 % | ГОСТ Р 55724-2013 | ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9 |
| Металлография | 2 образца | ГОСТ 10243-75 | СП 70.13330.2012 п.10.4.17 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 18661-73 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-02СОО/С17 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | (09Г2С) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | плоские детали |
| 7. | Толщина, мм | 8,0 |
| 8. | Тип шва | СШ |
| 9. | Тип соединения | С |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | П1 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 09Г2С/Л8/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 2-3 |
|  |  |  | Высота, мм | 3-4 |
|  |  |  | Длина, мм | 20-30 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | постоян., обратн. | 70 - 90 | 20 - 21 |
| 2,3 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Ультразвуковой | 100 % | ГОСТ Р 55724-2013 | ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9 |
| Растяжение | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Статический изгиб | 2 образца | ГОСТ 6996-66 | СП 70.13330.2012 табл.10.1 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

| Идентификатор однотипности | РД-1-32УОО/У19 |
| --- | --- |
| Дата сварки КСС | с 06.11.2025 |
| Ф. И. О. сварщика | Шарапа Е. А. |
| № удостоверения | СЗР-13АЦ-I-02088 |

| № п/п | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ ОПО | СК(1) |
| 2. | Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6; СП 53-101-98 п.12 |
| 3. | Способ сварки | РД |
| Параметры сварных соединений |  |  |
| 4. | Марки основных материалов | 1, (20+20) |
| 5. | Сварочные (наплавочные) материалы | УОНИИ-13/55 |
| 6. | Диаметр, мм | 159+219 |
| 7. | Толщина, мм | 6,0+6,0 |
| 8. | Тип шва | УШ |
| 9. | Тип соединения | У |
| 10. | Вид соединения | ос (бп) |
| 11. | Угол разделки кромок | >15° |
| 12. | Положение при сварке (наплавке) | Н45 |
| 13. | Наличие подогрева | без подогрева |
| 14. | Наличие термообработки | без термообработки |
| 15. | Вид покрытия электродов | Б |

| Количество КСС | 1 | Маркировка КСС | 20/159х6,0+219 x 6,0/У19/ FEV4/ГНС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | Количество, шт. | 3-4 |
|  |  |  | Высота, мм | 3-4 |
|  |  |  | Длина, мм | 30-40 |
| Сварочные материалы | УОНИИ-13/55 | Сварочное оборудование | ARC-253 |  |

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.

Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.

Параметры процесса сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | постоян., обратн. | 70 - 90 | 21 - 22 |
| 2,3 | 3,0 | постоян., обратн. | 90 - 110 | 22 - 23 |

Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

| Метод контроля | Объем контроля | НД по методике контроля | НД по оценке качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Измерительный | 100 % | СТО 9701105632-003-2021 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4 |
| Радиографический | 100 % | ГОСТ 7512-82 | ГОСТ 23118-2012 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 табл 10; СП 70.13330.2012 п.10.4. |
| Металлография | 2 образца | ГОСТ 10243-75 | СП 70.13330.2012 п.10.4.17 |
| Твердость | 1 образец, не выше 330 HV | ГОСТ 6996-66 | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2 |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:

| Член аттестационной комиссии: |  |  | Гаревских Г. С. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель организации-заявителя: |  |  | Королев Г. В. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Сварщик: |  |  | Шарапа Е. А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |