ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ

| Вид (способ) сварки - РД |  |  | Основной материал: группа 1 (Сталь 10, 20, 09Г2С и др.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование НД: ГОСТ 23118-2019; РД 34.15.132-96; СП 70.13330.2012; СП 53-101-98 |  |  |  |  |
| Тип шва - УШ |  |  | Типоразмер, мм: Диаметр, мм: патрубок – от 20 до 150 мм основная труба – от 20 до 2640 вкл. Толщина, мм: патрубок – от 2 до 12 мм основная труба – от 2 до 30 мм |  |
| Тип соединения – У18 по ГОСТ 16037-80 |  |  |  |  |
| Положение при сварке – Н2, В1, П2, Н45 |  |  |  |  |
| Вид соединения – ос (бп) |  |  | Способ сборки – на прихватках |  |
| Сварочные материалы – Э50А (УОНИ-13/55 и и другие аттестованные аналоги по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  | Требования к прихваткам: количество: - 1-2 шт. (d до 50 мм) - 2-3 шт. (d св. 50 до 150 мм) длина: - 5-15 мм (d до 50 мм) - 20-30 мм (d св. 50 до 150 мм) высота прихваток: - (0,6-0,7)S, но не менее 3 мм |  |
| Подогрев – без подогрева |  |  | Сварочное оборудование – источник питания для РД и другие аттестованные аналоги) |  |
| Термообработка – без термообработки |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы и размеры |  |  |  |  |
| Подготовленных кромок | Сварного шва | Размеры |  | Порядок сварки |
|  |  | b - не более 2 мм K - не более 1,3 Smin Размеры e и g должны устанавливаться при проектировании, при этом размер е должен перекрывать утонение стенки трубы, образуемое при вырезке отверстия на величину до 3 мм; а ≥ Smin (минимальной толщины стенки деталей) Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения: K+2 - при К не более 5 мм; K+3 – при K свыше 5 до 12 мм включительно Соединение применяется при отношении наружного диаметра патрубка к наружному диаметру трубы более 0,5 |  | Рисунок 1- Порядок наложения слоев при сварке одним сварщиком вертикальных неповоротных стыков труб: а - стык труб диаметром до 219 мм; 1 - 6 – последовательность наложения участков (слоев); I - III - слои шва Рисунок 2 -Порядок наложения слоев (валиков) при сварке одним сварщиком горизонтальных стыков труб: а - стык труб диаметром до 219 мм; 1 - 3 – последовательность наложения участков |

Метод подготовки и очистки: механический способ.

Требования к прихватке: Перед прихваткой зачистить кромки деталей и околошовную зону с внутренней и наружной стороны на 20 мм. При наличии на поверхности труб конденсата или влаги зону стыка необходимо просушить пламенем газовой горелки на ширину 150-200 мм на каждую сторону. Сборку деталей выполнить на прихватках. Прихватка должна выполниться тем же сварщиком, который будет выполнять сварку шва, теми же сварочными материалами, что и шов. После сварки прихватки зачистить механическим способом до металлического блеска. Качество прихваток должно соответствовать качеству всего сварного соединения. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, удалить механическим способом и выполнить заново. После выполнения прихваток выполнить контроль качества сборки (зазор, смещение кромок и т.д.):

- Зазор между свариваемыми кромками должен соответствовать ГОСТ 16037

Технологические параметры сварки

| Номер валика (слоя) шва | Способ сварки | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сила тока, А* | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прихватки и 1 –корень | РД | 3,0 | Постоянный ток обратной полярности | 50-75 70-100 | ----- |
| 2 и послед. слои |  | 3,0 |  | 70-100 | ----- |

*Приведены значения сварочного тока при сварке в нижнем положении. При вертикальном и потолочном положениях шва ток должен  быть уменьшен на 10-20%.

Технологические требования к сварке:  При работе в неблагоприятных условиях на монтажной площадке для защиты oт атмосферных осадков и ветра (при скорости ветра более 5м/с) сварочные работы производить с защитой укрытием (палаткой).  Не разрешается начинать сварку на прихватке. Начинать сварку в потолочной части, отступая на 15-25 мм от нижней точки, и вести ее в направлении снизу вверх за два полуоборота «на подъем». Прихватки в процессе сварки корневого слоя переплавить. Замки участков шва в соседних слоях должны быть смещены один относительно другого, и каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12-18 мм. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода дуги назад на 15-20 мм на только что наложенный шов. Возбуждение  дуги осуществлять на кромке трубы  или на ранее наплавленном металле шва на расстоянии 20-25 мм от кратера, предварительно очистив это место от шлака и окалины. Запрещается уводить кратер на основной металл. Сварку  выполнять, возможно, короткой дугой, которая должна быть не более диаметра электрода, сварочный ток должен быть минимальным, обеспечивающим нормальное ведение сварки и стабильное горение дуги. В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заварка кратера. После сварки каждого валика шов зачищать от шлака и брызг металла и производить визуальный контроль поверхности на отсутствие дефектов.  Поворотные стыки свариваются с поворотом на 360°. Наложение шва в нижнем положении обеспечивается  углом одного поворота равным 60-110°. Сваренное соединение должно быть промаркировано несмываемой краской на расстоянии 40-60 мм от шва. Наплавка клейма запрещается.

Требования к контролю качества

| Метод контроля | Объем контроля | Наименование (шифр) НД |
| --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный | 100 % | НД на методику контроля: ГОСТ Р ИСО 17637-2014 НД на оценку качества: ГОСТ 5264-80, РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |

| Разработал |  |  | 21.10.2025 |  | Королев Г. В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата |  |  | Ф.И.О. |