| Вид (способ) сварки - РД | Основной материал: группа 1: Ст2пс, Ст2сп, Ст3сп, Ст3пс, 08, 10, 20, 09Г2С, 17ГС, 17Г1С, A333 Gr.6 |
| --- | --- |
| Наименование НД: ГОСТ 23118-2019; РД 34.15.132-96; СП 70.13330.2012; СП 53-101-98 |  |
| Тип шва - УШ | Типоразмер, мм: Диаметр, мм: патрубок – св.25 до 500 включительно основная труба –св 25 до 2640 включительно, включая плоские детали Толщина: патрубок – св.3 до 12 мм основная труба, включая плоские детали – св.3 до 30 мм вкл. |
| Тип соединения – У19 по ГОСТ 16037-80, Т6-ГОСТ 5264-80 |  |
| Положение при сварке – В1, Н2, Н45, П2 |  |
| Вид соединения – ос (бп) | Способ сборки – на прихватках |
| Сварочные материалы – Э50А (LB-52U, УОНИ 13/55, ОК 53.70 и аналогичные по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | Требования к прихваткам: количество: - 2 шт (d до 50 мм) - 2-3 шт (d св. 50 до 100 мм) - 3-4 шт (d св. 100 до 500 мм) длина: - 5-15 мм (d до 50 мм) - 20-30 мм (d св. 50 до 100 мм) - 30-40 мм (св. 100 до 500 мм) высота прихваток: - (0,6-0,7)S, но не менее 3мм (S=3-10 мм) - 5-6 мм (S>10 мм) |
| Подогрев – без подогрева | Сварочное оборудование – Источник питания для РД (типа Minarc 150) и др. аттестованные) |
| Термообработка – без термообработки |  |

Конструктивные элементы и размеры

| Конструкция соединения | Размеры шва и порядок сварки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a ≥ S1 |  |  |  |  |
| S, мм | e, мм |  | g, мм |  | Кол-во слоев |
|  | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. |  |
| 3-4 | 8 | +2 | 3 | +2 | 2 |
| 5 | 10 |  |  |  | 2 |
| 6 | 11 |  |  |  | 2-3 |
| 8 | 14 | +3 |  |  | 3 |
| 10 | 16 | +4 |  |  | 3-4 |
| 12 | 19 |  | 5 | +2 | 4 |

Метод подготовки и очистки: механический способ.

Требования к прихватке: Перед прихваткой зачистить кромки деталей и околошовную зону с внутренней и наружной стороны на 20 мм. При наличии на поверхности труб конденсата или влаги зону стыка необходимо просушить пламенем газовой горелки на ширину 150-200 мм на каждую сторону. Сборку деталей выполнить на прихватках. Прихватка должна выполниться тем же сварщиком, который будет выполнять сварку шва, теми же сварочными материалами, что и шов. После сварки прихватки зачистить механическим способом до металлического блеска. Качество прихваток должно соответствовать качеству всего сварного соединения. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, удалить механическим способом и выполнить заново. После выполнения прихваток выполнить контроль качества сборки (зазор, смещение кромок и т.д.):

- Зазор между свариваемыми кромками должен соответствовать ГОСТ 16037

Технологические параметры сварки

| Номер валика (слоя) шва | Способ сварки | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сила тока, А* | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прихватки и 1 –корень | РД | 3,0 | Постоянный ток обратной полярности | 90-110 | ----- |
| 2 и последующие, слои |  | 3,0 4,0 |  | 90-110 120-170 | ----- |

*Приведены значения сварочного тока при сварке в нижнем положении. При вертикальном и потолочном положениях шва ток должен  быть уменьшен на 10-20%.

Технологические требования к сварке:  При работе в неблагоприятных условиях на монтажной площадке для защиты or атмосферных осадков и ветра (при скорости ветра более 5м/с) сварочные работы производить с защитой укрытием (палаткой).  Не разрешается начинать сварку на прихватке. Начинать сварку в потолочной части, отступая на 15-25 мм от нижней точки, и вести ее в направлении снизу вверх за два полуоборота «на подъем». Прихватки в процессе сварки корневого слоя переплавить. Замки участков шва в соседних слоях должны быть смещены один относительно другого, и каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12-18 мм. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода дуги назад на 15-20 мм на только что наложенный шов. Возбуждение  дуги осуществлять на кромке трубы  или на ранее наплавленном металле шва на расстоянии 20-25 мм от кратера, предварительно очистив это место от шлака и окалины. Запрещается уводить кратер на основной металл. Сварку  выполнять, возможно, короткой дугой, которая должна быть не более диаметра электрода, сварочный ток должен быть минимальным, обеспечивающим нормальное ведение сварки и стабильное горение дуги. В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заварка кратера. После сварки каждого валика шов зачищать от шлака и брызг металла и производить визуальный контроль поверхности на отсутствие дефектов.  Поворотные стыки свариваются с поворотом на 3600. Наложение шва в нижнем положении обеспечивается  углом одного поворота равным 60-110°. Сваренное соединение должно быть промаркировано несмываемой краской на расстоянии 40-60 мм от шва. Наплавка клейма запрещается.

Требования к контролю качества

| Метод контроля | Объем контроля | Наименование (шифр) НД |
| --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный | 100 % | НД на методику контроля: ГОСТ Р ИСО 17637-2014 НД на оценку качества: ГОСТ 5264-80, РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |
| Радиографический | 100 % | НД на методику контроля: ГОСТ Р 55724-2013. НД на оценку качества: РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |
| Ультразвуковой | 100 % | НД на методику контроля: ГОСТ 7512-82 НД на оценку качества: РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |

| Разработал |  |  | 21.10.2025 |  | Королев Г. В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата |  |  | Ф.И.О. |