| Вид (способ) сварки - РД | Основной материал: группа 1 (С235, С245, С255, С345, СТ3СП, СТ3ПС, 10, 20, 09Г2С и др.) |
| --- | --- |
| Наименование НД: ГОСТ 23118-2019; РД 34.15.132-96; СП 70.13330.2012; СП 53-101-98 |  |
| Тип шва - УШ | Типоразмер, мм: Толщина – св. 3 до 12 мм / св. 3 до 50 вкл. |
| Тип соединения – У4 по ГОСТ 5264-80 |  |
| Положение при сварке – Н1; Н2; П2; В1 |  |
| Вид соединения – ос (бп) | Способ сборки – на прихватках |
| Сварочные материалы – Э50А (УОНИ-13/55 и и другие аттестованные аналоги по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | Требования к прихваткам: Количество: не менее 2 шт. через 300-400 мм, Длина: 50-60 мм; Высота: 3-5 мм |
| Подогрев – без подогрева | Сварочное оборудование – источник питания для РД (TIG 200 P REAL) и другие аттестованные аналоги) |
| Термообработка – без термообработки |  |
| Инструмент: универсальный шаблон сварщика (УШС-3), рулетка, контактный термометр или пирометр, шлифмашинка, молоток, термопенал, СИЗ, набор для клеймения |  |

| Конструктивные элементы и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подготовленных кромок | Сварного шва | Размеры |
|  |  | S, мм; n; b. Номин.; Пред. откл.. Св. 3 до 5; От 0,5s до s; 0; + 2,0. Св. 5 до 8. Св. 8 до 11. Св. 11 до 12. К не более 1,2Smin мм |

Размер катета определяется требованиями КД в зависимости от толщины свариваемых элементов. Предельные отклонения размеров катета должны соответствовать указанным в таблице.

| Номинальный размер катета углового шва | От 3 до 5 включ. | Св. 5 до 8 включ. | Св. 8 до 12 включ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения | + 1,0 - 0,5 | + 2,0 - 1,0 | +2,5 -1,5 |

Метод подготовки и очистки: механический способ.

Требования к прихватке: Перед прихваткой зачистить кромки деталей и околошовную зону на 20 мм. Сборку деталей выполнить не менее чем на 2 прихватках длиной 50 – 60 мм. Прихватка должна выполниться тем же сварщиком, который будет выполнять сварку шва, теми же сварочными материалами, что и шов. После сварки прихватки зачистить механическим способом до металлического блеска. Качество прихваток должно соответствовать качеству всего сварного соединения. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, удалить механическим способом и выполнить заново. После выполнения прихваток выполнить контроль качества сборки (зазор, смещение кромок и т.д.).

Технологические параметры сварки

| Номер валика (слоя) шва | Способ сварки | Диаметр электрода, мм | Род тока, Полярность | Сила тока, А* | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прихватки и 1 –корень | РД | 3,0 | Постоянный ток обратной полярности | 90-110 | ----- |
| 2 и последующие, слои |  | 3,0 4,0 |  | 90-110 120-170 | ----- |

*Приведены значения сварочного тока при сварке в нижнем положении. При вертикальном и потолочном положениях шва ток должен быть уменьшен на 10-20%

Технологические требования к сварке: Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика должны быть ограждены от дождя, снега, ветра и сквозняков. Не разрешается начинать сварку на прихватке. Швы длиной более 1м сварить обратноступенчатым способом. Замки участков шва в соседних слоях должны быть смещены один относительно другого, и каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12-18 мм. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода дуги назад на 15-20 мм на только что наложенный шов. Возбуждение дуги осуществлять на кромке или на ранее наплавленном металле шва на расстоянии 20-25 мм от кратера, предварительно очистив это место от шлака и окалины. Запрещается уводить кратер на основной металл. Сварку выполнять, возможно, короткой дугой, которая должна быть не более диаметра электрода, сварочный ток должен быть минимальным, обеспечивающим нормальное ведение сварки и стабильное горение дуги. После сварки каждого валика шов зачищать от шлака и брызг металла и производить визуальный контроль поверхности на отсутствие дефектов.  Сваренное соединение клеймить ударным способом (при толщине стенки не менее 6 мм) или маркировать несмываемой краской (при толщине менее 6 мм).

Требования к контролю качества

| Метод контроля | Наименование (шифр) НД | Объем контроля (%, количество образцов) |
| --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный | НД на методику контроля: ГОСТ Р ИСО 17637-2014 НД на оценку качества: ГОСТ 5264-80, РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 | 100% |

| Разработал |  |  | 21.10.2025 |  | Королев Г. В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата |  |  | Ф.И.О. |