ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-22СОО/С17

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	1, (20)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	108

	7.
	Толщина, мм
	5,0

	8.
	Тип шва
	СШ

	9.
	Тип соединения
	С

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	Н45

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	20/108 x 5,0/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	3-4

	
	
	
	Высота, мм
	3

	
	
	
	Длина, мм
	30-40

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	2,5 
	постоян., обратн.
	60 - 80
	21 - 22

	2 
	2,5
	постоян., обратн.
	70 - 90
	21 - 22



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Радиографический
	100 %
	ГОСТ 7512-82
	ГОСТ 23118-2012 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 табл 10; СП 70.13330.2012 п.10.4.

	Растяжение
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1

	Статический изгиб
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	СП 70.13330.2012 табл.10.1



	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 18661-73
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-32СОО/С17

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	1, (20)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	159

	7.
	Толщина, мм
	6,0

	8.
	Тип шва
	СШ

	9.
	Тип соединения
	С

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	Н45

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	20/159x 6,0/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	3-4

	
	
	
	Высота, мм
	3-4

	
	
	
	Длина, мм
	30-40

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	2,5
	постоян., обратн.
	60 - 80
	21 - 22

	2 
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Радиографический
	100 %
	ГОСТ 7512-82
	ГОСТ 23118-2012 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 табл 10; СП 70.13330.2012 п.10.4.

	Растяжение
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1

	Статический изгиб
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	СП 70.13330.2012 табл.10.1

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 18661-73
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-03СОО/С17

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	09Г2C

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	плоские детали

	7.
	Толщина, мм
	16,0

	8.
	Тип шва
	СШ

	9.
	Тип соединения
	С

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	П1

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	09Г2С/Л16/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	2-3

	
	
	
	Высота, мм
	5-6

	
	
	
	Длина, мм
	20-30

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	 3,0
	постоян., обратн.
	80 - 100
	21 - 22

	2,3,4,5 
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Ультразвуковой
	100 %
	ГОСТ Р 55724-2013
	ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9

	Растяжение
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1

	Статический изгиб
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	СП 70.13330.2012 табл.10.1

	Ударный изгиб
	3 образца. KCU, При T +20 °C, не менее 29 Дж/см2
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 10.1

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)



















ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-02УОО/Т1

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	(09Г2С+09Г2С)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	плоские детали

	7.
	Толщина, мм
	8,0+8,0

	8.
	Тип шва
	УШ

	9.
	Тип соединения
	Т

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	б/р

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	П2

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	09Г2С/Л8+Л8/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	2-3

	
	
	
	Высота, мм
	3-4

	
	
	
	Длина, мм
	20-30

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	 3,0
	постоян., обратн.
	80 - 100
	21 - 22

	2  
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Металлография
	2 образца
	ГОСТ 10243-75
	СП 70.13330.2012 п.10.4.17

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 18661-73
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-02УОО/Т6

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	(09Г2С+09Г2С)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	плоские детали

	7.
	Толщина, мм
	8,0+8,0

	8.
	Тип шва
	УШ

	9.
	Тип соединения
	Т

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	П2

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	09Г2С/Л8+Л8/Т6/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	2-3

	
	
	
	Высота, мм
	3-4

	
	
	
	Длина, мм
	20-30

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.


Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	 3,0 
	постоян., обратн.
	80 - 100
	21 - 22

	2,3 
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Ультразвуковой
	100 %
	ГОСТ Р 55724-2013
	ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9

	Металлография
	2 образца
	ГОСТ 10243-75
	СП 70.13330.2012 п.10.4.17

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 18661-73
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-03УОО/Т1

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	(09Г2С+09Г2С)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	плоские детали

	7.
	Толщина, мм
	16,0+16,0

	8.
	Тип шва
	УШ

	9.
	Тип соединения
	Т

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	б/р

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	П2

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	09Г2С/Л16+Л16/Т1/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	2-3

	
	
	
	Высота, мм
	5-6

	
	
	
	Длина, мм
	20-30

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	3,0
	постоян., обратн.
	80 - 100
	21 - 22

	2,3  
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Металлография
	2 образца
	ГОСТ 10243-75
	СП 70.13330.2012 п.10.4.17

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 18661-73
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

	Идентификатор однотипности
	РД-1-03УОО/Т6

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	(09Г2С+09Г2С)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	плоские детали

	7.
	Толщина, мм
	16,0+16,0

	8.
	Тип шва
	УШ

	9.
	Тип соединения
	Т

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	П2

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	09Г2С/Л16+Л16/Т6/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	2-3

	
	
	
	Высота, мм
	5-6

	
	
	
	Длина, мм
	20-30

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	 3,0
	постоян., обратн.
	80 - 100
	21 - 22

	2 ,3,4,5 
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Ультразвуковой
	100 %
	ГОСТ Р 55724-2013
	ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9

	Металлография
	2 образца
	ГОСТ 10243-75
	СП 70.13330.2012 п.10.4.17

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 18661-73
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

























ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.
	Идентификатор однотипности
	РД-1-02СОО/С17

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	(09Г2С)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	плоские детали

	7.
	Толщина, мм
	8,0

	8.
	Тип шва
	СШ

	9.
	Тип соединения
	С

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	П1

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	09Г2С/Л8/ FEV4/ГНС/

	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	2-3

	
	
	
	Высота, мм
	3-4

	
	
	
	Длина, мм
	20-30

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	 2,5
	постоян., обратн.
	70 - 90
	20 - 21

	2,3  
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Ультразвуковой
	100 %
	ГОСТ Р 55724-2013
	ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.9

	Растяжение
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1

	Статический изгиб
	2 образца
	ГОСТ 6996-66
	СП 70.13330.2012 табл.10.1



	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)






















ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ 
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
АЦСТ-98, программа № АЦСТ-98-12491, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.
	Идентификатор однотипности
	РД-1-32УОО/У19

	Дата сварки КСС
	с 06.11.2025

	Ф. И. О. сварщика
	Шарапа Е. А.

	№ удостоверения
	СЗР-13АЦ-I-02088



	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
(показатели)

	1.
	ТУ ОПО
	СК(1)

	2.
	Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ
	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12

	3.
	Способ сварки
	РД

	Параметры сварных соединений

	4.
	Марки основных материалов
	1, (20+20)

	5.
	Сварочные (наплавочные) материалы
	УОНИИ-13/55

	6.
	Диаметр, мм
	159+219

	7.
	Толщина, мм
	6,0+6,0

	8.
	Тип шва
	УШ

	9.
	Тип соединения
	У

	10.
	Вид соединения
	ос (бп)

	11.
	Угол разделки кромок
	>15°

	12.
	Положение при сварке (наплавке)
	Н45

	13.
	Наличие подогрева
	без подогрева

	14.
	Наличие термообработки
	без термообработки

	15.
	Вид покрытия электродов
	Б



	Количество КСС
	1
	Маркировка КСС
	20/159х6,0+219 x 6,0/У19/ FEV4/ГНС/


	Способ сборки
	На прихватках
	Требования к прихваткам
	Количество, шт.
	3-4

	
	
	
	Высота, мм
	3-4

	
	
	
	Длина, мм
	30-40

	Сварочные материалы
	УОНИИ-13/55
	Сварочное оборудование
	ARC-253



[image: ]

Метод подготовки и очистки - механическая обработка, очистка от загрязнений, обезжиривание кромок, зачистка стальной щеткой кромок на ширину не менее 20 мм.
Требования к сборке - Сборка на прихватках. Зазор под сварку в соответствии с ГОСТ 16037-80.

Параметры процесса сварки КСС

	Номер валика (шва)
	Диаметр проволоки,
мм
	Род и полярность тока
	Сила тока,
А
	Напряжение,
В

	1
	2,5
	постоян., обратн.
	70 - 90
	21 - 22

	2,3 
	3,0
	постоян., обратн.
	90 - 110
	22 - 23



Технические требования к сварке

В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка кратера. Каждый слой перед наложением следующего тщательно очистить от брызг и шлака. При обнаружении на поверхности дефектов (трещин, скопления пор и т. п.) дефектное место удалить механическим способом до "здорового" металла и при необходимости заварить вновь. Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой, без наплывов, ровной, должна иметь плавный переход к основному металлу. Сварка завершающего (облицовочного) слоя с минимальным объемом наплавки, на режимах, исключающих появление надрезов.

Требования по контролю контрольных сварных соединений

	Метод контроля
	Объем контроля
	НД по методике контроля
	НД по оценке качества

	Визуальный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Измерительный
	100 %
	СТО 9701105632-003-2021
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2;  СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4

	Радиографический
	100 %
	ГОСТ 7512-82
	ГОСТ 23118-2012 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 табл 10; СП 70.13330.2012 п.10.4.

	Металлография
	2 образца
	ГОСТ 10243-75
	СП 70.13330.2012 п.10.4.17

	Твердость
	1 образец, не выше 330 HV
	ГОСТ 6996-66
	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2



Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии (ПТД по сварке), представленной на аттестацию, и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с требованиями НД и данными, указанными выше, подтверждаем:


	Член аттестационной комиссии:
	
	
	Гаревских Г. С.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Представитель организации-заявителя:
	
	
	Королев Г. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)

	Сварщик:
	
	
	Шарапа Е. А.

	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)
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