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	Вид (способ) сварки - МП
	Основной материал: группа 1
(С235,С245, С255, С345, СТ3СП, СТ3ПС,10, 20, 09Г2С и др.)

	Наименование НД – РД 34.15.132-96, ГОСТ 23118-2019, ОСТ 36-60-81, СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87), СП 53-101-98
	

	Тип шва - СШ
	Типоразмер, мм:

Толщина – свыше 3 до 12 мм

	Тип соединения  – С17 по ГОСТ 14771-76
	

	Положение при сварке – Н1, Г, В1, П1
	

	Вид соединения – ос (бп)
	Способ сборки – на прихватках

	Сварочные материалы – OK Aristorod 12.50 и другие аттестованные сварочные материалы в соответствии с ПТД
	Требования к прихваткам: 

количество – не менее 2 шт. через 300-400 мм, 

длина – 50-60 мм; 

высота прихваток – 3 – 5 мм

	Защитный газ, смесь сварочная
	80%Ar+20%CO2

	Подогрев – без подогрева

	Сварочное оборудование – Источник питания для МП (ESAB) и др. аттестованные)

	Термообработка – без термообработки
	

	Параметры сварочного тока
	Ток постоянный, полярность обратная


Конструктивные элементы и размеры

	Конструкция соединения
	Размеры шва
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	S, мм
	b мм
	c мм
	e, мм
	g, мм
	Количество слоев

	
	номин
	предел
	Номин.
	Предельное отклонение
	Номин.
	Предельное отклонение
	

	Св. 3 до 4,5
	1,0
	( 1,0
	6
	( 2
	1,0
	( 1
	2

	Св. 5 до 7
	
	
	8
	
	
	
	2-3

	Св. 8 до 10
	
	
	10
	
	
	
	3

	Св. 11 до 12
	2,0
	+1,0

-2,0
	13
	( 3
	
	
	3-4


Метод подготовки и очистки: механический способ.
Требования к прихватке: Перед прихваткой зачистить кромки деталей и околошовную зону на 20 мм. Сборку деталей выполнить не менее чем на 2 прихватках длинной 50 – 60 мм. Прихватка должна выполниться тем же сварщиком, который будет выполнять сварку шва, теми же сварочными материалами, что и шов. После сварки прихватки зачистить механическим способом до металлического блеска. Качество прихваток должно соответствовать качеству всего сварного соединения. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, удалить механическим способом и выполнить заново. После выполнения прихваток выполнить контроль качества сборки (зазор, смещение кромок и т.д.). 
Технологические параметры сварки

	Номер валика (слоя) шва
	Способ сварки
	Диаметр электрода, мм
	Род тока,

полярность
	Сила тока, А
	Напряжение, В
	Расход защитного газа л/мин

	Прихватки и
1 и слой
	МП
	1,2
	Постоянный  ток обратной полярности
	150-175
	18-19
	8-10

	2 и последующие
	МП
	1,2
	Постоянный  ток обратной полярности
	150-180
	18,5-19,5
	8-10


*Режимы сварки, сила тока, напряжения, расход газа, скорость сварки уточняются при сварке контрольных образцов и могут быть откорректированы.

Технологические требования к сварке:  Не разрешается начинать сварку на прихватке. Швы длинной более 1м сварить обратноступенчатым способом. Замки участков шва в соседних слоях должны быть смещены один относительно другого, и каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12-18 мм. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода дуги назад на 15-20 мм на только что наложенный шов. Возбуждение  дуги осуществлять на кромке или на ранее наплавленном металле шва на расстоянии 20-25 мм от кратера, предварительно очистив это место от шлака и окалины. Запрещается уводить кратер на основной металл. Сварку  выполнять, возможно, короткой дугой, которая должна быть не более диаметра электрода, сварочный ток должен быть минимальным, обеспечивающим нормальное ведение сварки и стабильное горение дуги. В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заварка кратера. После сварки каждого валика шов зачищать от шлака и брызг металла и производить визуальный контроль поверхности на отсутствие дефектов. Сваренное соединение клеймить ударным способом (при толщине стенки не менее 6 мм) или маркировать несмываемой краской (при толщине менее 6 мм).
Требования к контролю качества

	Метод контроля
	Наименование (шифр) НД
	Объем контроля (%, количество образцов)

	Визуальный и измерительный
	НД на методику контроля: ГОСТ Р ИСО 17637-2014
НД на оценку качества: ГОСТ 14771-76, РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012
	100%

	 Ультразвуковой
	НД на методику контроля: ГОСТ Р 55724-2013. 

НД на оценку качества: РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012
	По требованию НТД или проекта

	Радиографический
	НД на методику контроля: ГОСТ 7512-82 

НД на оценку качества: РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012
	По требованию НТД или проекта
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