| Вид (способ) сварки - МП | Основной материал: группа 1 (С235,С245, С255, С345, СТ3СП, СТ3ПС,10, 20, 09Г2С и др.) |
| --- | --- |
| Наименование НД – РД 34.15.132-96, ГОСТ 23118-2019, ОСТ 36-60-81, СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87), СП 53-101-98 |  |
| Тип шва - УШ | Типоразмер, мм: Толщина – свыше 3 до 12 мм |
| Тип соединения – Т7 по ГОСТ 14771-76 |  |
| Положение при сварке – Н2, В1, Н1, П2 |  |
| Вид соединения – дс (зк) | Способ сборки – на прихватках |
| Сварочные материалы – Сварочная проволока JQ.MG50-6, защитный газ 80% Ar+20% CO2 и другие аттестованные сварочные материалы в соответствии с ПТД | Требования к прихваткам: количество – не менее 2 шт. через 300-400 мм, длина – 50-60 мм; высота прихваток – 3 - 5 мм |
| Подогрев – без подогрева | Сварочное оборудование – Аттестованный источник питания для МП |
| Термообработка – без термообработки |  |

Конструктивные элементы и размеры

| Конструкция соединения |  |  | Размеры шва |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм | c, мм |  |  | e, мм |  | g, мм |  | Количество слоев |
|  | номин | предел |  | Номин. | Предельное отклонение | Номин. | Предельное отклонение |  |
| Св. 3 до 4,5 | 1,0 | 1,0 |  | 6 | 2 | 1,0 | 1 | 2 |
| Св. 5 до 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2-3 |
| Св. 8 до 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 3 |
| Св. 11 до 12 | 2,0 | +1,0 -2,0 |  | 16 | 3 |  |  | 3-4 |

Размер катета определяется требованиями КД в зависимости от толщины свариваемых элементов. Предельные отклонения размеров катета должны соответствовать указанным в таблице.

| Номинальный размер катета углового шва | От 3 до 5 включ. | Св. 5 до 8 включ. |
| --- | --- | --- |
| Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения | + 1,0 - 0,5 | + 2,0 - 1,0 |

Метод подготовки и очистки: механический способ.

Требования к прихватке: Перед прихваткой зачистить кромки деталей и околошовную зону на 20 мм. Сборку деталей выполнить не менее чем на 2 прихватках длиной 50 – 60 мм. Прихватка должна выполниться тем же сварщиком, который будет выполнять сварку шва, теми же сварочными материалами, что и шов. После сварки прихватки зачистить механическим способом до металлического блеска. Качество прихваток должно соответствовать качеству всего сварного соединения. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, удалить механическим способом и выполнить заново. После выполнения прихваток выполнить контроль качества сборки (зазор, смещение кромок и т.д.).

Технологические параметры сварки

| Номер валика (слоя) шва | Способ сварки | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сила тока, А | Напряжение, В | Расход защитного газа л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прихватки и 1 и слой | МП | 1,2 | Постоянный ток обратной полярности | 150-175 | 18-19 | 8-10 |
| 2 и последующие | МП | 1,2 | Постоянный ток обратной полярности | 150-180 | 18,5-19,5 | 8-10 |

*Режимы сварки, сила тока, напряжения, расход газа, скорость сварки уточняются при сварке контрольных образцов и могут быть откорректированы.

Технологические требования к сварке:  Не разрешается начинать сварку на прихватке. Швы длинной более 1м сварить обратноступенчатым способом. Замки участков шва в соседних слоях должны быть смещены один относительно другого, и каждый последующий слой перекрывал предыдущий. Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12-18 мм. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода дуги назад на 15-20 мм на только что наложенный шов. Возбуждение  дуги осуществлять на кромке или на ранее наплавленном металле шва на расстоянии 20-25 мм от кратера, предварительно очистив это место от шлака и окалины. Запрещается уводить кратер на основной металл. Сварку выполнять «углом назад». Сварка ведется на возможно короткой дуге. Перед гашением дуги сварщик должен заполнить кратер путем нескольких частых коротких замыканий электрода и вывести место обрыва дуги на шов на расстоянии 8-10 мм от его конца. Последующее зажигание дуги производится на металле шва на расстоянии 12-15 мм от кратера. В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заварка кратера. После сварки каждого валика шов зачищать от шлака и брызг металла и производить визуальный контроль поверхности на отсутствие дефектов. Сваренное соединение клеймить ударным способом.

Требования к контролю качества

| Метод контроля | Наименование (шифр) НД |  |  | Объем контроля (%, количество образцов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный | НД на методику контроля: ГОСТ Р ИСО 17637-2014 НД на оценку качества: ГОСТ 14771-76, РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |  |  | 100% |  |
| Ультразвуковой | НД на методику контроля: ГОСТ Р 55724-2013. НД на оценку качества: РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |  |  | По требованию НТД или проекта |  |
| Радиографический | НД на методику контроля: ГОСТ 7512-82 НД на оценку качества: РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012 |  |  | По требованию НТД или проекта |  |
| Разработал: |  |  |  |  |  |
| Инженер технолог ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  | 21.10.2025 |  | Королев Г. В. |
|  |  | (подпись) | (дата) |  |  |